ICS 号

中国标准文献分类号

团体标准

T/CIQA 178 - 2024

锂辉石中氧化锂和三氧化二铁含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Determination of lithium oxide and ferric oxide content in spodumene—Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy

（报批稿）

2025-XX-XX 发布                           2026-XX-XX实施

中国出入境检验检疫协会发布

前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会提出并归口。

本文件起草单位：张家港检验认证有限公司、张家港海关综合技术中心、中国检验认证集团江苏有限公司。

本文件主要起草人：郑光煜、卢志琴、姚洵、刘海珍、顾振浩、江金尧。

锂辉石中氧化锂和三氧化二铁含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

范围

本文件规定了锂辉石中氧化锂和三氧化二铁含量的测定方法。

本文件适用于锂辉石中氧化锂和三氧化二铁含量的测定。测定范围：氧化锂；1.00-7.00%;三氧化二铁:0.30-2.00%

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

方法提要

试样经氢氟酸-硝酸-硫酸分解，定容后，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪特征波长处测定氧化锂和三氧化二铁含量。

试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682中的三级水。

4.1 氢氟酸（ρ=1.15 g/mL）

4.2 硝酸（ρ=1.42 g/mL）

4.3 盐酸（ρ=1.19 g/mL）

4.4 盐酸（1+1）

4.5 硫酸（1+1）

4.6 氧化锂标准贮存溶液：称取2.4729g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷至室温的碳酸锂（99.9%以上），置于250 mL烧杯中，加入80mL水，盖上表面皿，从杯嘴慢慢滴加40mL盐酸（4.4），加热至碳酸锂全部溶解，煮沸去除二氧化碳，冷却至室温，用水吹洗表面皿，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干塑料瓶中保存，此溶液中1mL含有1.0mg的氧化锂。

4.7 三氧化二铁标准贮存溶液：称取0.2000g预先在105℃～110℃烘2h并置于干燥器中冷至室温的三氧化二铁（99.9%以上），置于250mL烧杯中，加入40mL盐酸（4.4），加热至三氧化二铁全部溶解，冷却至室温，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干塑料瓶中保存，此溶液中1mL含有0.2mg的三氧化二铁。

4.8 氧化锂和三氧化二铁标准混合溶液，移取氧化锂标准贮存溶液（4.6）100mL，三氧化二铁标准贮存溶液（4.7）200mL，置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，移入干塑料瓶中保存，此溶液1mL中含有100μg氧化锂和40μg的三氧化二铁。

注：注：标准贮存溶液也可采用市售有证标准溶液。

仪器设备

5.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪：仪器工作条件参见附录A

5.2 电子天平：感量0.1mg。

试样

6.1 锂辉石应通过筛孔为0.074mm的筛网。

6.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

分析步骤

7.1 试料

称取0.10g试样，精确到0.0001g。

7.2 测定数量

做两份试料的平行测定，取其平均值。

7.3 空白试验

随同试料做空白试验。

7.4 试样溶液的制备

7.4.1 将试料（7.1）置于50mL铂皿中，用水润湿，加入2mL硫酸（4.5），15mL氢氟酸（4.1）,5mL硝酸（4.2）。置于砂浴上加热分解，蒸至冒浓的三氧化硫白烟，取下，冷却。

7.4.2 加入25mL水和3mL盐酸（4.3），置于砂浴上加热使盐类完全溶解，取下，冷却至室温。

7.4.3 将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

7.5 工作曲线的绘制

移取0.00mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL、25.00mL、30.00mL的氧化锂和三氧化二铁标准混合溶液（4.8）分别置于一组100mL容量瓶中，加入3mL盐酸（4.3）用水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中氧化锂质量浓度为0.00μg/mL、5.00μg/mL、10.00μg/mL、15.00μg/mL、20.00μg/mL、25.00μg/mL、30.00μg/mL；三氧化二铁质量浓度为0.00μg/mL、2.00μg/mL、4.00μg/mL、6.00μg/mL、8.00μg/mL、10.00μg/mL、12.00μg/mL。

测定前，根据待测元素的性质和仪器的性能，进行载气流量、辅助气流量、射频发生器功率等测量条件优化，然后，用电感耦合等离子发射光谱仪在各元素的特征波长处（参考波长：锂：670.784nm；铁：259.940nm）测定各标准溶液的谱线强度，以各元素标准溶液的质量浓度（μg/mL）为横坐标，相应的谱线强度为纵坐标，绘制工作曲线。

注：可根据不同的仪器灵敏度、待测元素的含量调整标准曲线的质量浓度。

7.6 测定

试样溶液直接（或适当稀释后）在与测定标准系列溶液相同的条件下，测定待测元素的谱线强度、在工作曲线中查出相应的质量浓度（μg/mL）。

分析结果的计算

氧化锂和三氧化二铁的质量分数ω，数值以%表示，按下式计算

式中：

C1———工作曲线上查的试料的氧化锂（三氧化二铁）浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C0———工作曲线上查的随同试料空白溶液的氧化锂（三氧化二铁）浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m———试料的质量，单位为克（g）；

V———试料的定容体积，单位为毫升（mL）；

F———试样溶液的稀释倍数。

计算结果表示到小数点后二位。

精密度

9.1 重复性

在同一实验室,由同一操作者使用相同设备,按相同的测试方法,并在短时间内对同一被测对象相 互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对值不大于表2列出的重复性限(r),以大于重复性限 (r)的情况不超过5%为前提。

表1 重复性限(r)

|  | 含量（%） | 重复性限(r) |
| --- | --- | --- |
| 三氧化二铁 | 0.30≤ωi≤2.00 | 其平均值的10% |
| 氧化锂 | 1.0≤ωi≤7.0 | 其平均值的5% |

9.2 再现性

在不同的实验室,由不同操作者操作不同的设备,按相同的测试方法,对同一被测对象相互独立进 行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于表3列出的再现性限(R),以大于再现性限(R)的情 况不超过5%为前提。

表2再现性限(R)

|  | 含量（%） | 再现性限(R) |
| --- | --- | --- |
| 三氧化二铁 | 0.30≤ωi≤2.00 | 其平均值的15% |
| 氧化锂 | 1.0≤ωi≤7.0 | 其平均值的8% |

附  录  A

（资料性附录）

仪器工作条件

A.1 仪器工作条件见表A.1。

表A.1 仪器工作条件

| 项目 | 工作参数 |
| --- | --- |
| 射频发生器功率 | 1300W |
| 载气流量 | 0.70 L/min |
| 辅助气流量 | 0.2 L/min |
| 等离子气流量 | 13 L/min |
| 蠕动泵流速 | 1.5L/min |
| 观测方向 | 径向 |
| 测定次数 | 3 |

注：可根据不同厂家、不同型号的仪器确定合适的工作条件。